

**普通公路铝箔预成形标线胶带**

产品型号： PL2000 型

产品简介： PL2000 预成形标线胶带采用特殊工艺预制成型，与地面具有良好的贴合性；表面涂覆有高折射率的反光单元，具有优良的夜间反光性。同时采用高质量粘结涂料，具有良好的耐磨性。底层是粘结力强、耐候性好的胶黏剂。

产品特性： 优良的反光性；良好的柔韧性；优异的耐候性；施工方便，与路面贴合性佳。

应用范围： 危险地段警示；各种道路岛头；各种场所的地面标识，如：厂区、小区、码头、机场、收费站、停车场、商场、超市、体育场所、娱乐场所等。

性能指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 典型数据 | 单位 | 测试方法 |
| PL 2001 | PL 2002 |
| 颜色 | 白色 | 黄色 | —— | —— |
| 厚度 | 0.6 | 0.6 | mm | GB/T 7125 |
| 逆反射系数 | 200 | 150 | mcd/m2/lux | GB/T24717-2009 |
| 耐水性 | 通过 | 通过 | —— | GB/T24717-2009 |
| 耐碱性 | 通过 | 通过 | —— | GB/T24717-2009 |
| 耐磨性 | 30 | 30 | mg | GB/T24717-2009 |
| 粘结性 | 15 | 15 | N/25mm | GB/T24717-2009 |
| 抗滑性 | 45 | 45 | BPN | GB/T24717-2009 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 典型数据 | 单位 | 测试方法 |
| PL 2001 | PL 2002 |
| 颜色 | 白色 | 黄色 | —— | —— |
| 厚度 | 0.6 | 0.6 | mm | GB/T 7125 |
| 逆反射系数 | 200 | 150 | mcd/m2/lux | GB/T24717-2009 |
| 耐水性 | 通过 | 通过 | —— | GB/T24717-2009 |
| 耐碱性 | 通过 | 通过 | —— | GB/T24717-2009 |
| 耐磨性 | 30 | 30 | mg | GB/T24717-2009 |
| 粘结性 | 15 | 15 | N/25mm | GB/T24717-2009 |
| 抗滑性 | 45 | 45 | BPN | GB/T24717-2009 |

常规规格： 标准长度：33m，50m

标准宽度：10cm，15cm，20cm，可根据用户需要定制。颜色：白色、黄色、黑色

产品附带隔离膜

使用方法： 1. 表面必须清洁干燥，如有需要，可涂上 P120 底胶；

* 1. 依照所需尺码剪裁胶带并撕去防粘底纸；
	2. 平稳铺贴于表面，确保胶贴与表面完全贴全；

胶带的粘性在 23℃性能最佳。

* 1. 最后用滚筒或压实车使胶带贴实。

（请参阅施工说明）

存储期：在常温状况下，储存24个月.

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。